采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高电流密度Nb3Sn超导线材 | 4200kg | 4500 | 6个月 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

用于紧凑聚变能实验装置TF高场线圈CICC导体制造。

2.3、 技术性能指标要求

| - 参数 |  |
| --- | --- |
| - 最小单线长度 | - 1100 m |
| - 电镀后线径 | - 0.82±0.005 mm |
| - 扭距 | - 15a) ± 2 mm |
| - 扭转方向 | - right hand twist |
| - 镀层（Cr）厚度 | - 2 +0/-1 µm |
| - 铜比（电镀后） | - 1.1±0.2 |
| - 剩余电阻率 (电镀&热处理后，273K to 20 K) | - >100 (after HT) |
| - 最小临界电流 (@ 4.2 K) | - 585 A @ 12.0 T - 405 A @ 13.5 T |
| - 转变指数 (@ 4.2 K) | - > 20 in the 0.1-to-1 µV/cm @ 12.0 T |
| - 磁滞损耗 (@ 4.2 K) | - <3000mJ/cc @ ± 3 T |

2.5、 技术服务要求及质保要求

- QA测试频率：每个billet的头端和尾端；

- 存档/复测样品取样频率：每个billet取两根20米样品。

2.6、验收标准及验收程序

1)	产品运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）买方在收到产品后，在一个月内按照技术性能指标要求对产品的各项指标参数进行测试验收。测试方法按照行业内认可的超导线材低温临界载流性能测试规范或标准执行。

3)	卖方应提出产品测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

4)	质保期自到货到验收合格后起算，质保期至少24个月；质保期内，如出现使用过程中因品质不良、工艺低劣或采用劣质材料而导致的质量问题，买方应立即用书面方式通知卖方，经双方现场确认或经第三方鉴定机构鉴定确认后，买方有权利要求卖方更换产品（人为使用不当、存储不当等导致的损坏除外）。