采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 暂估数量（米） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同绕带（CWT 15*0.3） | 79000 | 合同签订后6个月内完成交货并验收 |
| 2 | 挡边带（CWW CS-HTS-38/2*0.8） | 3600 |  |
| 3 | 挡边带（CWW CS-LTS-38.4/2*0.8） | 10000 |  |
| 4 | 挡边带（CWW TF-38/2*0.8） | 2400 |  |
| 5 | 挡边带（CWW TF-32/2*0.8） | 7500 |  |
| 6 | 玻璃纱编织套管φ10 | 3100 |  |
| 7 | 玻璃纱编织套管φ15 | 3000 |  |

注：以上数量需求为预估数量。供应商参与投标，则视同同意以下事项：如最终实际使用数量小于暂估数量，则据实结算。如暂估数量≤最终实际使用数量≤暂估数量×（1+3%），则按投标价结算，招标人无需另行支付费用。如最终实际使用数量＞暂估数量×（1+3%），则超出部分，招标人可按投标单价另行签订合同结算。

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

电压失超诊断方案重点消除各类电磁干扰对失超检测信号的影响，获取高信噪比的诊断信号。方案是采用同绕线/同绕带进行一次补偿，然后经过二次补偿以及等离子体动态补偿对剩余噪声进行抑制处理。其中同绕线/同绕带位于绝缘层内部，需要通过高压电位线对接引出，同时与同绕线/带配对的电位信号以及接头电阻测量信号线也需高压电位线引出。在磁体组装、搬运等环节，为失超探测高压线提供耐磨、抗冲击、防刮擦的保护，避免线缆绝缘层破损、导体受损，将多根失超探测高压线规整包裹，形成线束，既提升布线的整洁度与空间利用率，也便于磁体系统的安装、检修与维护。

2.3、 工作条件

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度 | 440 K/4.5 K（VPI/工况） |
| 真空压强 | up to 1.3x10-5 Pa |
| 累计伽马辐射计量 | 10 MGy |

2.4、 技术性能指标要求

（1）同绕带：

组成：由一根嵌入玻纤编织带的不锈钢带组成；

钢带：316，宽度2.8±0.1mm，厚度0.05±0.01mm；

聚酰亚胺：宽度5.5mm，厚度0.038mm；

缠绕聚酰亚胺后钢带：宽度3.0±0.1mm，

厚度0.21±0.01mm；

玻纤：S6高强度玻纤；

编织：平纹梭织，纵向20根，横向12×2±0.5条/cm；

CWT：宽度15±1mm，非钢带处厚度0.3±0.03mm；

装盘：双S盘绕制，盘体外径380mm，容量900m；

电阻：5.0~5.9Ω/m；磁导率：μr<10。

（2）挡边带：

组成：由两根分别嵌入玻纤编织护套的不锈钢线组成；

规格：外径1.5±0.1mm，钢芯位于中心处±0.1mm；

钢芯：316，直径0.8±0.05mm；

玻纤：S6高强度玻纤；

与挡边带集成：将CWW嵌入到“复合挡边带”两端的玻璃丝绳中，挡边带基本规格如右图

电阻：1.0~1.9Ω/m；磁导率：μr<10。

（3）玻璃纤维套管：

| 试 验 项 目 | 技术要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、PP管 | φ10mm±0.2 | φ15mm±0.2 |
| 2、玻纤原料(内层） | 5根S6C-33*1*2 | 5根S6C-33*1*2 |
| 3、玻纤原料(外层） | 5根S6C-33*1*2 | 5根S6C-33*1*2 |
| 4、材质 | S6高强玻璃纤维 | S6高强玻璃纤维 |
| 5、成品外径 | 10.5±0.3 | 16.2±0.3 |
| 6、外观 | 表面平整 | 表面平整 |
| 备注： |  |  |
| 结论： |  |  |