 采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	交货期

	1
	316L/LN不锈钢铠甲
	106.4吨
	合同签订后3个月内

	2
	50N不锈钢铠甲
	23.6吨
	

	3
	316LN冷却管Φ8
	15600米
	

	4
	316LN冷却管Φ25
	150米
	

	5
	316LN冷却管Φ40
	100米
	


[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]注：以上数量需求为预估数量。供应商参与投标，则视同同意以下事项：如最终实际使用数量小于暂估数量，则据实结算。如暂估数量≤最终实际使用数量≤暂估数量×（1+3%），则按投标价结算，招标人无需另行支付费用。如最终实际使用数量＞暂估数量×（1+3%），则超出部分，招标人可按投标单价另行签订合同结算。
2、工程技术要求
1. 性能参数
[bookmark: _Hlk109661586]316LN铠甲外形尺寸及公差要求
	项目
	TF高场导体不锈钢铠甲
	PF5/6导体不锈钢铠甲
	316LN冷却管

	
	□45.4 x 45.4 x Φ 39
	□46.6 x 46.6 x Φ 36.5
	Φ8*1.5、Φ25*3、Φ40*5

	最小长度L0
	＞ 10 m
	＞ 10 m
	＞ 7 m

	边长
	45.4 ± 0.2 mm
	46.6± 0.2 mm
	/

	外径
	/
	/
	± 0.2 mm

	内径
	Φ 39.0 ± 0.2 mm
	Φ 36.5 ± 0.2 mm
	± 0.2 mm

	倒角R
	7.5 ± 0.5 mm
	7.5 ± 0.5 mm
	/

	截面积公差
	± 20 mm2
	± 20 mm2
	/

	垂直与水平方向外径差
	＜0.2 mm
	＜0.2 mm
	/

	偏心率 Ecc
	< 10%
	< 10%
	/

	同心度
	/
	/
	/

	粗糙度 Ra
	< 1.6 μm
	< 1.6 μm
	< 1.6 μm

	弯曲度
	≤ 1 mm/m
	≤ 1 mm/m
	≤ 1 mm/m

	纵轴扭矩
	< 1 mm/m
	< 1 mm/m
	/





N50铠甲外形尺寸及公差要求
	项目
	要求

	
	CS内线圈导体不锈钢铠甲
	CS外线圈导体不锈钢铠甲
	TF低场导体不锈钢铠甲

	
	□44.5*44.5*Φ36.0
	41.4*32.4
	□37.7*37.7*Φ29.5

	最小长度L0
	＞ 7 m
	＞ 7 m
	＞ 7 m

	边长
	43 ± 0.2 mm
	/
	37.9± 0.2 mm

	外径
	/
	Φ 41 ± 0.2 mm
	/

	内径
	Φ 34.0 ± 0.2 mm
	Φ 32.0 ± 0.2 mm
	Φ 29.3 ± 0.2 mm

	倒角R
	6 ± 0.5 mm
	/
	7.5 ± 0.5 mm

	截面积公差
	± 20 mm2
	/
	± 20 mm2

	垂直与水平方向外径差
	＜0.2 mm
	/
	＜0.2 mm

	偏心率 Ecc
	< 10%
	/
	< 10%

	同心度
	/
	Φ 0.1 mm
	/

	粗糙度 Ra
	< 1.6 μm
	< 1.6 μm
	< 1.6 μm

	弯曲度
	≤ 1 mm/m
	≤ 1 mm/m
	≤ 1 mm/m

	纵轴扭矩
	< 1 mm/m
	/
	< 1 mm/m



2. 化学成分
供应商对每个ESR炉号钢管进行抽样检测，元素测定依照GB/T 223、GB/T 11170、GB/T 20123、GB/T 20124或 ASTM A751中的方法进行。
316LN 化学成分要求
	牌号
	化学成分（w%）

	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	Co

	316LN
改进型
	≤0.020
	≤0.75
	≤2.00
	≤0.030
	≤0.015
	16.0
~18.0
	11.0
~14.0
	2.00
~3.00
	≤0.050

	
	N
	B
	Co
	Ta
	Nb
	
	
	
	

	
	0.14
~0.20
	≤0.0018
	≤0.050
	≤0.010
	≤0.10
	
	
	
	




N50 化学成分要求
	牌号
	化学成分（w%）

	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo

	N50
改进型
	≤0.010
	≤0.30
	4.5
~6.0
	≤0.006
	≤0.005
	20.5
~22.0
	13.5
~15.5
	1.5
~2.5

	
	N
	Nb
	V
	Cu
	O
	H
	
	

	
	0.20
~0.40
	0.06
~0.18
	0.10
~0.25
	0.10
~0.25
	≤20ppm
	≤5ppm
	
	


注：保证最终产品性能时，化学成分可以进行调整
3. 力学性能
室温拉伸
对每批成品钢管进行抽样检测，按照标准ASTM E8或GB/T 228.1进行试验
	铠甲类型
	项目
	检验程序
	要求

	316LN铠甲
	拉伸测试@300K
	GB/T 228.1
	UTS≥550MPa
YS≥300MPa
EL≥40%

	N50铠甲
	拉伸测试@300K
	GB/T 228.1
	UTS≥700MPa
YS≥350MPa
EL≥40%


低温拉伸
	材料类型
	工况
	项目
	检验程序
	要求

	316LN铠甲-Nb3Sn导体
	缩径+弯曲+矫直+热处理
	拉伸测试@ 4.2 K
	ASTM A 370 or E8M
	UTS≥1400MPa
YS≥950MPa
EL≥25%

	316LN铠甲-NbTi导体
	缩径+弯曲+矫直
	
	
	

	N50铠甲
	缩径+弯曲+矫直+热处理
	拉伸测试@ 4.2 K
	ASTM A 370 or E8M
	UTS≥1800MPa
YS≥1500MPa
EL≥25%
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