 采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表

	序号
	货物名称
	暂估数量（米）
	交货期

	1
	PI电缆
	1000
	合同签订后6个月内完成交货并验收

	2
	PI电位线
	65000
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2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
电压失超诊断方案重点消除各类电磁干扰对失超检测信号的影响，获取高信噪比的诊断信号。方案是采用同绕线/同绕带进行一次补偿，然后经过二次补偿以及等离子体动态补偿对剩余噪声进行抑制处理。其中同绕线/同绕带位于绝缘层内部，需要通过高压电位线对接引出，同时与同绕线/带配对的电位信号以及接头电阻测量信号线也需高压电位线引出。在磁体组装、搬运等环节，为失超探测高压线提供耐磨、抗冲击、防刮擦的保护，避免线缆绝缘层破损、导体受损，将多根失超探测高压线规整包裹，形成线束，既提升布线的整洁度与空间利用率，也便于磁体系统的安装、检修与维护。 
2.3、 工作条件
	项目
	参数

	温度
	440 K/4.5 K（VPI/工况）

	真空压强
	up to 1.3x10-5 Pa

	累计伽马辐射计量
	10 MGy



2.4、 技术性能指标要求
（1）PI电位线：
（1）导体：
材料：镀银铜
规格：AWG20或19×0.203mm
标称直径：1.009mm
标称截面：0.616mm2
标称线性电阻：29.3Ω/km
（2）绝缘：
材料：TPI
工艺：挤出工艺
2.4.2主要特征
外直径：2.8-3.0mm
大约重量：13.5g/m
温度等级：-200℃/200℃
电压等级：30 kV DC
耐辐射性：标准大气中10 MGy
（2）PI电缆：
（1）导体：
材料：镀银铜
规格：19×0.203mm
标称直径：1.009mm
标称截面：0.616mm2
标称线性电阻：29.3Ω/km
（2）绝缘：
材料：TPI
工艺：挤出工艺
2.4.2主要特征
外直径：11.5+/-0.3mm
大约重量：162g/m
温度等级：-200℃/200℃
电压等级：30 kV DC
耐辐射性：标准大气中10 MGy
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