采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

钾钨板及钾钨铜片一批，见表1。

表1 采购明细表

| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾钨板 | 厚度×宽度×长度= 16×B×L mm | 200 | kg |
| 2 | 钾钨板 | 厚度×宽度×长度= 5×B×L mm | 200 | kg |
| 3 | 钾钨铜片 | （钾钨厚度+无氧铜厚度）×宽度×长度= (8+1)×11.5×44.5 mm | 200 | 件 |
| 4 | 钾钨铜片 | （钾钨厚度+无氧铜厚度）×宽度×长度= (5+1)×11.5×44.5 mm | 1000 | 件 |
| 5 | 钾钨铜片 | （钾钨厚度+无氧铜厚度）×宽度×长度= (5+1)×11.5×35 mm | 500 | 件 |
| 注明： （1）B和L分别为宽度和长度，根据甲方实际需求另行确定。 （2）1钾钨板与2钾钨板交货时，应各不小于200公斤。若大于200公斤，超过200公斤的部分所产生费用，由投标人自行承担。 |  |  |  |  |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

用于CRAFT原型部件的面对等离子体材料。

2.3、 工作条件

承受高温等离子轰击。

2.4、 技术性能指标要求

2.4.1、钾钨板及钾钨铜片中钾钨材料的性能要求

- 密度≥19.1g/cm3；

- 钾元素含量：30ppm~100ppm；

- 晶粒度：不低于4级；

- 晶粒取向：钾钨铜片中钾钨材料的晶粒为竖直方向（与表面垂直），钾钨板钾钨材料的晶粒为竖直方向为沿长度方向；

- 钨钾的轧制变形量不得低于60%；

- 钨钾的杂质化学成分满足 YS/T 659-2007：

| 元素 | 含量，wt.%（不大于） |
| --- | --- |
| Ca | 0.005 |
| Fe | 0.005 |
| Mg | 0.005 |
| Mo | 0.010 |
| Ni | 0.005 |
| C | 0.005 |
| N | 0.003 |

- 表面光洁、无裂纹，基体内无超过Φ1mm当量的缺陷；

- 抗拉强度：400MPa（1000℃）；

- 硬度：维氏硬度HV（30kg）≥410（室温）；

2.4.2、无氧铜材料

- 牌号TU1，杂质化学成分满足GB/T 5231-2022

| 元素 | 含量，wt.% |
| --- | --- |
| Cu+Ag | ≥99.97 |
| P | 0.002 |
| Bi | 0.001 |
| Sb | 0.002 |
| As | 0.002 |
| Fe | 0.004 |
| Ni | 0.002 |
| Pb | 0.003 |
| Sn | 0.002 |
| S | 0.004 |
| Zn | 0.003 |
| O | 0.002 |

2.4.3、钾钨铜片的尺寸及精度要求

- 尺寸见表1；

- 总厚度误差±0.02mm，其中钨W厚度误差±0.01mm；

- 长度和宽度误差：±0.1mm；

- 钨表面平面度：0.01mm；

- 表面磨光，粗糙度：Ra0.8。

2.4.4、钾钨/铜的结合界面

- 钾钨/铜界面无超过φ0.5mm当量缺陷，超声UT；

- 常温下：结合界面的拉伸强度测试时，断裂不发生在结合界面上；结合界面的剪切强度≥115MPa。

2.5 技术服务要求及质保要求

中标人提供货物时，必须提供以下材料：

2.5.1、实物

- 表面光洁、无氧化；

- 密闭封装；

- 合理存放。

2.5.2、检验报告

- 原材料检验报告，加盖公章；

- 界面无损探伤报告，加盖公章；

- 几何尺寸检验报告，加盖公章。

2.5.3、质保期2年（质保期从产品验收合格之日起算满两年）。

2.6 验收标准及验收程序

- 实物的型号和数量符合要求；

- 检验报告完整；

- 产品符合技术要求。

4)  质保书。